| 環保標章 | 地毯 | 編號 | 136 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分類號 | C-19 |
| 1.適用範圍 本標準適用符合CNS 13591梭織地毯、CNS 13592植簇地毯、CNS 13924方塊地毯之產品。但不包括CNS 3216聚氯乙烯塑膠地毯。 2.用語及定義 本標準用語定義如下： (1)殺蟲劑總量：指2,4,5-三氯苯氧乙酸 (2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid(2,4,5-T))、2,4-二氯苯氧乙酸(2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid(2,4-D))、保棉磷(Azinphosmethyl)、益棉磷(Azinphosethyl)、艾氏劑(Aldrine) 、乙基溴磷松(Bromophos-ethyl) 、四氯丹(Captafol)、加保利(Carbaryl) 、可氯丹(Chlordane) 、殺蟲脒(Chlordimeform) 、氯芬松(Chlorfenvinphos) 、蠅毒磷(Coumaphos) 、賽扶寧(Cyfluthrin) 、賽洛寧(Cyhalothrin) 、賽滅寧(Cypermethrin) 、三得芬(Tridemorph)、第滅寧(Deltamethrin) 、1,1-二氯-2,2-雙(對-氯苯基)乙烷(DDD) 、1,1-二氯-2,2-雙(對-氯苯基)乙烯 (DDE) 、1,1,1-三氯-2,2-雙(對-氯苯基)乙烷(DDT) 、二嗪磷(Diazinon) 、2-（2,4-二氯苯氧基）丙酸(Dichlorprop (2,4-DP) 、雙特松(Dicrotophos) 、地特靈(Dieldrine) 、樂果(Dimethoate) 、地樂酚(Dinoseb and salts)、α-安殺番(α-Endosulfan)、β-安殺番(β-Endosulfan)、異狄氏劑(Endrine) 、益化利(Esfenvalerate)、芬化利(Fenvalerate)、飛佈達(Heptachlor)、七氯環氧化物(Heptachloroepoxide)、六氯苯(Hexachlorobenzene)、α-六氯環己烷(α-Hexachlorocyclohexane)、β-六氯環己烷(β-Hexachlorocyclohexane)、γ-六氯環己烷(γ- Hexachlorocyclohexane)、異艾氏劑(Isodrin)、克來範(Kelevane)、十氯酮(Chlordecone)、γ-六氯環己烷(γ-Lindane)、馬拉硫磷(Malathion)、2-甲-4-氯苯氧基乙酸(MCPA)、2-甲基-4-氯基苯氧丁酸(MCPB)、2-（2-甲基-4-氯苯氧基）丙酸(MCPP)、甲胺磷(Metamidophos)、甲氧DDT(Methoxychlor)、滅蟻靈(Mirex)、亞素靈(Monocrotophos)、巴拉松(Parathion)、甲基巴拉松(Parathion-methyl)、乙滴涕( Perthane)、速滅磷(Phosdrin)、烯蟲磷(Propethamphos)、佈飛松(Profenophos)、拜裕松(Quinalphos)、綠化松節油(Strobane)、碳氯靈(Telodrine)、毒殺芬(Toxaphene)、氟樂靈(Trifluralin)之總和。 (2)偶氮染料：包含4-胺基二苯(4-aminobiphenyl)、聯苯胺(benzidine)、4-氯鄰甲苯胺(4-chloro-o-toluidine)、2-萘胺(2-naphthylamine)、鄰胺基偶氮甲苯(o-aminoazotoluene)、2-胺基-4-硝基甲苯(2-amino-4-nitrotoluene)、對氯苯胺(p-chloroaniline)、2,4-二胺苯甲醚(2,4-diaminoanisole)、4,4’-二胺基二苯甲烷(4,4’-diaminobiphenylmethane)、3,3’二氯聯苯胺(3,3’-dichlorobenzidine)、3,3’二甲氧基聯苯胺(3,3’-dmethoxybenzidine)、3,3’-二甲基聯苯胺(3,3’-dimethylbenzidine)、3,3’-二甲基-4,4-二胺基二苯甲烷( 3,3’-dimethyl-4,4- diaminobiphenylmethane)、2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-cresidine)、4,4’-亞甲基-二-（2-氯苯胺）(4,4’-Methylene-bis-（2-chloroaniline）)、4,4’-二氨基聯苯醚(4,4’-Oxydianiline)、4,4’-二氨基二苯硫醚(4,4’-Thiodianiline)、鄰甲基苯胺(o-Toluidine)、2,4-甲苯二胺 (2,4-Toluylenediamine)、2,4,5-三甲基苯胺(2,4,5-Trimethylaniline)、鄰甲氧基苯胺(o-Anisidine)、4-胺基偶氮苯(4-Aminoazobenzene)、2,4-二甲基苯胺(2，4-Xylidine)、2,6-二甲基苯胺(2，6-Xylidine)。 (3)多溴聯苯類(polybrominated biphenyls, PBBs)：包含一溴聯苯(Bromobiphenyl)、二溴聯苯(Dibromobiphenyl)、三溴聯苯(Tribromobiphenyl)、四溴聯苯(Tetrabromobiphenyl)、五溴聯苯(Pentaabromobiphenyl)、六溴聯苯(Hexabromobiphenyl)、七溴聯苯 |
| (Heptabromobiphenyl)、八溴聯苯(Octabromobiphenyl)、九溴聯苯(Nonabromobiphenyl)、十溴聯苯(Decabromobiphenyl)。 (4)多溴二苯醚類(polybrominated diphenylethers, PBDEs)：包含一溴二苯醚(monobrominated diphenylethers)、二溴二苯醚(dibrominated diphenylethers)、三溴二苯醚( tribrominated diphenylethers)、四溴二苯醚(tetrabrominated diphenylethers)、五溴二苯醚(pentabrominated diphenylethers、六溴二苯醚(hexabrominated diphenylethers)、七溴二苯醚(heptabrominated diphenylethers)、八溴二苯醚(octabrominated diphenylethers)、九溴二苯醚(nanobrominated diphenylethers)、十溴二苯醚(decabrominated diphenylether)。 (5)鄰苯二甲酸酯類：包含鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP)、鄰苯二甲酸二辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Dimethyl phthalate, DMP)、鄰苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate, DBP)、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Diethyl phthalate, DEP)。 (6)鹵性溶劑：指溶劑中成分含有鹵素成分者，包含1,1,1,2-四氯乙烷(1,1,1,2-tetrachloroethane)、1,1,1-三氯乙烷(1,1,1-trichloroehane)、1,1,2-三氯乙烷(1,1,2-trichloroethane)、1,1-二氯乙烯(1,1-dichloroethene)、1,1-二氯乙烷(1,1-dichloroethane)、1,1-二氯丙烯(1,1-dichloropropene)、1,2-二溴乙烷(1,2-dibromoethane)、1,2-二氯乙烷(1,2-dichloroethane)、1,2-二氯丙烯(1,2-dichloropropane)、1,3-二氯丙烯(1,3-dichloropropane)、2,2-二氯丙烯(2,2-dichloropropane)、溴氯甲烷(Bromochloromethane)、溴二氯甲烷(Bromodichloromethane)、溴甲烷(Bromomethane)、四氯化碳(Carbon tetrachloride)、氯苯(Chlorobenzene)、氯乙烷(Chloroethane)、三氯甲烷(Chloroform)、氯甲烷(Chloromethane)、順-1,2-二氯乙烯(Cis-1,2-dichloroethene)、順-1,3-二氯丙烯(Cis-1,3-dichloropropene)、二溴一氯甲烷(Dibromochloromethane)、二溴甲烷(Dibromomethane)、二氯二氟甲烷(Dichlorodifluoromethane)、氯化甲烷(Methylene Chloride)、四氯乙烯(Tetrachloroethene)、反-1,2-二氯乙烯(Trans-1,2-dichloroethene)、反-1,3-二氯丙烯(Trans-1,3-dichloropropene)、三氯乙烯(Trichloroethene)、三氯氟甲烷(Trichlorofluoromethane)、碘甲烷(Iodomethane)、碘乙烷(Iodoethane)、1-碘丙烷(1-Iodopropane)、1-碘丁烷(1-Iodobutane)、氯乙烯(Vinyl Chloride)、二氟一氯甲烷(Difluorochloromethane)、二氯一氟甲烷(Fluorodichloromethane)。 3.特性 3.1產品不得含有銻、砷、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鈷、銅、鎳、汞、鋅、三苯基錫、三丁基錫、殺蟲劑總量、偶氮染料、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、多溴聯苯類、多溴二苯醚類、短鏈氯化石蠟及鄰苯二甲酸酯類，其檢出含量應符合管制限值。 3.2產品甲醛及總揮發性有機化合物逸散速率應符合管制限值。 3.3產品中不得使用歐盟指令67/548/EEC判定具有下列風險警語（Risk Phrases）代碼之有害物質：R23、R24、R25、R26、R27、R28、R33、R39、R40、R42、R45、R46、R48、R49、R60、R61、R62、R63、R68、R50/53、R51/53、R52/53，並提供申請產品各成分及各添加劑清單、比例與物質安全資料表以供查核。物質安全資料表應詳細說明其內含之化學成分、化學摘要註冊登錄號(CAS No.)與依歐盟指令67/548/EEC判定之風險警語或代碼。 3.4產品如有附帶銷售之黏著劑應為水基型或壓感型黏著劑，並符合下列要求： (1)不得含有鹵性溶劑，其檢出含量應符合管制限值。 (2)置於環境控制箱中，量測甲醛及總揮發性有機化合物濃度達穩定狀態時之逸散速率應符合管制限值。 3.5申請者應具備產品回收或租賃機制，產品回收後再製為新產品、整修再使用或做為其他產品之原料等。 3.6產品及製程不得使用本署公告列管毒性化學物質及蒙特婁議定書管制物。 4.包裝 產品使用包裝材質應符合「行政院環境保護署環境保護產品申請審查作業規範」之規定。 5.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示，檢測方法應為國家、國際或特定行業之標準方法，檢測報告應經認證之專業檢測機構出具。 基質 管制項目 管制限值 參考檢測方法 地毯 銻 ＜30 ppm NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 地毯 砷 ＜0.2 ppm NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 地毯 鉛 ＜0.8 ppm NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B 地毯 鎘 ＜0.1 ppm NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 地毯 總鉻 ＜2 ppm NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B 地毯 六價鉻 ＜3 ppm* NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A 地毯 鈷 ＜4 ppm NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B 地毯 銅 ＜25 ppm NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B 地毯 鎳 ＜4 ppm NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 地毯 汞 ＜0.02 ppm NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473 地毯 鋅 ＜50 ppm NIEA M353 US EPA 3050B US EPA 3051A 地毯 三苯基錫 ＜2 ppm NIEA T504 地毯 三丁基錫 ＜2 ppm NIEA T504 基質 管制項目 管制限值 參考檢測方法 地毯 殺蟲劑總量 ＜5 ppm NIEA M618 NIEA T206 NIEA W660 NIEA W635 § 64 LFGB L 00.0034 地毯 偶氮染料 ＜5 ppm* LMBG 82.02 地毯 全氟辛酸 ＜10ppm US EPA 3540C US EPA 3550 NIEA W542 地毯 全氟辛烷磺酸 ＜10ppm US EPA 3540C US EPA 3550 NIEA W542 地毯 多溴聯苯類 ＜10 ppm* CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321 地毯 多溴二苯醚類 ＜10 ppm* NIEA M802 CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321 地毯 短鏈氯化石蠟 ＜10 ppm US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321 地毯 鄰苯二甲酸酯類 ＜10 ppm* NIEA T801 NIEA M731 US EPA 3550C CNS 15138-1 地毯/黏著劑 甲醛逸散速率 ＜0.08 mg/m2．hr 內政部建研所標準測試法(計畫編號MOIS 901014)及參考ISO 16000標準方法，測試時間達48小時或已達到規格標準限值者即停止測試。 基質 管制項目 管制限值 參考檢測方法 地毯/黏著劑 總揮發性有機化合物逸散速率 ＜0.19 mg/m2．hr 內政部建研所標準測試法(計畫編號MOIS 901014)及參考ISO 16000標準方法，測試時間達48小時或已達到規格標準限值者即停止測試。 黏著劑 鹵性溶劑 ＜15 ppm* US EPA 8260 US EPA 5021 *檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值1/3以下之證明。 6.標示 6.1標章使用者的名稱、地址與消費者服務專線電話應清楚記載於產品或包裝上。 6.2產品或包裝上應標示「低污染」。 7.其他事項 產品僅有尺寸大小之差異時，視為同一產品。 |

# Text boxes

| 公布日期 104年1月30日 | 行政院環境保護署 | 最新修訂日期 年 月 日 |
| --- | --- | --- |